附件

再生纸浆关键指标要求

| 产品名称 | 表观特征 | 夹杂物 含量 | 放射性 | 未碎解的 纤维组分含量/% |  | 手抄片 机械强度 |  | 危险 废物 | 重金属含量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铅 （Pb） | 铬 （Cr） | 汞 （Hg） | 镉 （Cd） | Pb、Cr、Hg、Cd 总量 |
| 再生纸浆 | 再生纸浆不应有腐浆及异臭等感官性劣变；再生纸浆应形状、颜色和材质基本一致。 | ≤0.50% | 不应混有放射性物质； 再生纸浆（含包装物）的X和γ辐射周围剂量当量率不超过所在地天然辐射本底值+0.25μSv/h； 再生纸浆表面α、β放射性污染水平为：表面任何部分的300cm2的最大检测水平的平均值α不应该超过0.04Bq/cm2，β不应该超过0.4Bq/cm2。 | 10(不含)~20mm | ≤18.0 | 抗张指数/ （N·m/g） | ≥22.0 | 不应混有危险废物 | ≤50 mg/kg | ≤50 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | ≤100 mg/kg |
|  |  |  |  | 20(不含)~30mm | ≤1.0 | 耐破指数/ （kPa·m2/g） | ≥1.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >30mm | 不应有 | 撕裂指数/ （mN·m2/g） | ≥5.50 |  |  |  |  |  |  |

注：1.再生纸浆关键指标要求引用国家标准GB/T 43393确定。

2.未碎解的纤维组分含量仅适用于采用干法工艺生产的再生纸浆。